Общество с ограниченной ответственностью                            «ПОДЪЁМНИК»

Основные параметры и характеристики

Форма и номинальные размеры

| Название | Вид изделия | Толщина, мм |
| --- | --- | --- |
| Плитка «МагТрек» (500х500) |  | 50, 40, 30, 20, 15, 10 |

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий

| Наименование показателя | Значение, мм |
| --- | --- |
| Длина | ±2 |
| Ширина | ±2 |
| Толщина | ±2 |

Предельные отклонения от проектных размеров по длине и ширине монолитных покрытий

| Проектная длина, м | Значение, мм |
| --- | --- |
| До 10 | ±10 |
| До 50 | ±15 |
| До 100 | ±20 |
| До 200 | ±30 |
| Более 200 | ±40 |

Физико-механические нормы резиновых покрытий

| Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Изделия | Монолитное покрытие |
| Плотность, кг/ м³, не менее | 700-1100 | 900 |
| Прочность при 10% деформации, кг/ м², не менее | 6,5 | 6 |
| Истираемость, г/см², не более | 0,05 | 0,2 |
| Водопоглощение , % не более | 8 | 14 |
| Водонепроницаемость, Мпа, не менее | 0,3 | - |
| Гибкость радиус закругления бруса, 10 мм, °C, не выше | -20 | -10 |
| Теплостойкость, °C, не менее | 80 | 100 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 200 | 200 |
| Восстанавливаемость после деформации вдавливанием, %, не менее | 90 | 75 |

Прайс-лист на продукцию

| Наименование | Толщина мм | Цена руб. за м2(4шт) |
| --- | --- | --- |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 10 | 1 130 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 15 | 1 190 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 20 | 1 230 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 25 | 1 290 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 30 | 1 350 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 35 | 1 390 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 40 | 1 490 |
| Цветная резиновая плитка 500*500мм | 45 | 1 550 |
| Травмобезопасное спортивное бесшовное покрытие |
| Наименование | Толщина мм | Цена руб. за м2 (цена указана с учетом монтажа без учета транспортных и командировочных расходов) |
| Бесшовное покрытие | 10 + напыление | 1 550 |
| Бесшовное покрытие | 15 + напыление | 2 150 |
| Бесшовное покрытие | 20 + напыление | 2 750 |

Резиновая крошка – 17 руб/кг

Галерея

Общество с ограниченной ответственностью                            «ПОДЪЁМНИК»

Сокращенное наименование: ООО «Подъемник»

Директор: Зюзев Борис Анатольевич (на основании Устава)

Финансовый директор: Арсентьева Наталья Светославовна

Главный бухгалтер: Счастливая Оксана Михайловна

Юрисконсульт: Зайцев Вячеслав Владимирович

Юридический и почтовый адрес организации: 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Электросети, 31

Телефон (приемная): 8 (3519) 24-54-08

Телефон (факс): 8 (3519) 24-90-75

E-mail: podjmnik@mail.ru

ОГРН: 1027402174128

ИНН/КПП: 7446014067/744501001

р/сч: 40702810200000101392 в ОАО «КУБ» г. Магнитогорск

БИК: 047516949

к/сч: 30101810700000000949

ОКОНХ 19800, ОКПО 36947755, ОКАТО 75438000000, ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКВЭД 29.22.9  23.20  24.66.4  37.20.1  37.20.2  37.20.9  51.70  52.46.7  74.20.11  33.20.9

Рег. № ПФР 084-037-015967   Рег. № ФСС 7421001775

Основные виды деятельности: ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности); ремонт и обслуживание ГПМ (грузоподъемных механизмов); ТО (технический осмотр автотранспорта).